附件1

2024年度水泥检测比对试验作业指导书

各参加单位：

首先，感谢贵单位参加本次比对试验活动，水泥检测比对试验由广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会负责组织实施。

在本次比对试验活动中，贵单位的代码为：                 ,

样品编号为：                    。

为保证本次比对试验活动顺利进行，说明如下：

一、比对试验项目及检测依据

本次水泥检测比对试验项目：1、凝结时间（初凝时间、终凝时间）；2、胶砂强度（3天抗折强度、3天抗压强度、28天抗折强度、28天抗压强度）；3、氯离子含量。

检测依据如下：

（一）凝结时间：GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》

（二）胶砂强度：GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》

（三）氯离子含量：GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》

二、样品及发放

（一）样品由组织单位统一制作，并经均匀性检验合格。

- （二）样品发放：随机发放样品给每个参加单位。每份样品重量约5kg，标有不同的编号。

- （三）各参加单位收到样品后，应首先对样品状态进行确认，仔细检查样品是否存在受潮、结块等现象。并在2天内将《2024年度比对试验样品接收状态确认表》（附件3）扫描后发至邮箱2984726311@qq.com，若发现样品状态有异常，不符合检测要求，请在收到样品2天内与我会联系。

三、检测要求

（一）参加单位在收到比对试验样品后，应按要求组织具有相关资格的检测人员严格按照相关标准的规定进行试验，并在2024年11月6日前完成所有项目的试验。

（二）胶砂强度试件成型水灰比固定为0.5。试验用标准砂由各参加单位自行采购。

（三）氯离子含量统一采用硫氰酸铵容量法（基准法）进行试验。

四、保密

在本次水泥检测比对计划实施过程中，各参加单位应注意试验结果的保密性，严禁弄虚作假、相互串通数据。

五、结果反馈

各参加单位在完成试验后，于2024年11月8日前将签字并加盖单位公章的《2024年度水泥检测比对试验结果报告单》（附件4）原件、胶砂强度试验曲线图（应能明确显示试验时间）以及相关原始检验记录复印件快递至我会。同时，请各参加单位保存好与本次比对试验有关的原始数据等相关资料以备查。

六、结果统计与评价

根据CNAS—GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》，采用四分位稳健统计技术对比对结果进行统计。

利用Z比分数对参加单位的能力进行评价，评价的标准分为3种情况：

①︱Z︱≤2为满意结果；

② 2＜︱Z︱＜3为有问题的结果（可疑值）；

③︱Z︱≥3为不满意结果（离群值）。

数据统计完成后，由我会组织专家评审组对本次比对结果进行评审，并公布评审结果。

附件2

2024年度比对试验报名表

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品接收地址 |  |  | 邮编 |  |
| 资质证书 编号 |  | 证书 有效期 |  |  |
| 资质证书 颁发部门 |  |  |  |  |
| 资质认定证书编号 |  | 证书 有效期 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 参加比对试验项目 | 水泥：凝结时间、胶砂强度、氯离子含量 |  |  |  |
| 说明： - 1、参加单位应本着科学、严谨、诚实的原则，独立完成比对试验。 - 2、参加单位不得委托其他检测单位进行试验，不得相互串通数据，不得租借非本检测单位的试验设备和人员。对弄虚作假、相互串通的单位，一经发现，其比对试验结果视为“不满意”。 检测单位负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

2024年度比对试验样品接收状态确认表

| 单位名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 比对试验项目 | 水泥：凝结时间、胶砂强度、氯离子含量 |
| 样品编号 |  |
| 接收时，样品状态是否良好： | 是□ 否□ |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |

注：收到样品2天内，检测单位填写完成后，扫描本表并发至邮箱2984726311@qq.com。若发现样品状态有异常，不符合检测要求，请在收到样品2天内与我会联系。

附件4

2024年度水泥检测比对试验结果报告单

单位代码：                      样品编号：

| 单位名称 | （盖章） （如与报名表上名称不一致，请注明） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

- 检测结果

| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 结果 精确至 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝结时间 （min） | 初凝 |  |  |  |  |  | 1min |  |
|  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗折强度（MPa） | 3天 |  |  |  |  | X= | 0.1MPa |  |
|  | 28天 |  |  |  |  | X= |  |  |
| 抗压强度（MPa） | 3天 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X= |  |  |  |  |  |  |
|  | 28天 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X= |  |  |  |  |  |  |
| 氯离子含量（%） |  |  |  |  |  | X= | 0.001% |  |

- 二、检测用仪器设备

| 主要仪器设备名称及型号 | 量程/准确度等级 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

主检：	   审核： 	   批准：

检测单位负责人签名： 	                        签发日期：